TECHNICKÉ MATERIÁLY
R<
tvářené
odlévané
odlévané
K tváření
NEŽELEZNÉ
[kg.m-3]
<5000<

Těžké neželezné kovy
<2,11%C<
Lehké neželezné kovy
oceli
ŽELEZNÉ
korek
čedič
azbest

papír
textil
kůže
sklo
dřevo
porcelán
plasty

KOVOVÉ MATERIÁLY

NEKOVOVÉ MATERIÁLY

Litiny a surová železa

nástrojové
konstrukční

Rozdělení technických materiálů
TECHNICKÉ MATERIÁLY jsou materiály běžně využívané v technické praxi. Ze všech dosud známých prvků tvoří tři čtvrtiny kovy, tyto kovové prvky jsou základními strukturními prvky KOVOVÝCH MATERIÁLŮ. Ostatní materiály neobsahující kovové prvky nazýváme NEKOVOVÉ MATERIÁLY.
KOVOVÉ MATERIÁLY obsahující ve struktuře železo nazýváme ŽELEZNÉ KOVY, jsou to nejdůležitější a v průmyslu nejpoužívanější technické slitiny. Na jejich vlastnosti má největší vliv uhlík. Podle jeho obsahu rozdělujeme slitiny železa na oceli, surová železa a litiny.

OCELI
Ocel je slitina železa Fe, uhlíku C a dalších doprovodných prvků, kde procentuální zastoupení uhlíku nepřesahuje 2,11. Ocel se vyrábí zkujňováním v konvertorech, martinských pecích, elektrických pecích, nebo kyslíkových konvertorech a následným odlitím do kokil (kovových forem). V kokilách ocel ztuhne na ingoty.
Oceli k tváření rozdělujeme podle stupně legování na oceli nelegované (uhlíkové) s tímto maximálním obsahem prvků 0,9% Mn; 0,5% Si; 0,3% Cr; 0,5% Ni; 0,3% Cu; 0,2%W; 0,2% Co; ostatní legury Mo; V; Ti; Al; Nb; Zr a Pb, a na oceli legované, kde střední obsah kteréhokoliv z uvedených prvků je vyšší než výše udané hodnoty.
Podle obsahu uhlíku se nelegované oceli rozdělují na:
- nízkouhlíkovou ocel do 0,25 %C
- středněuhlíkovou od 0,25 do 0,6 %C
- vysokouhlíkovou nad 0,6 %
  Výběr z ČSN EN 10020 (42 0002)
  Účinnost od 1. 7. 2001
Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření

Oceli k tváření se označují číselně a toto označení se skládá ze základní číselné značky a doplňkového čísla odděleného tečkou.
SCHÉMA ČÍSELNÉHO ZNAČENÍ
Zeleně je označeno
DOPLŇKOVÉ ČÍSLO

Červeně je označena
ZÁKLADNÍ ČÍSELNÁ ZNAČKA

X X X X X . X X

Třída oceli	Stupeň přetváření
Informace závislá na třídě oceli	Tepelné zpracování oceli
Pořadová číslice

První číslice – v základní pětimístné číselné značce je 1. a vyjadřuje, že se jedná o ocel ke tváření.
Druhá číslice – ve spojení s první číslicí označuje třídu jakosti oceli.

Třetí a čtvrtá číslice – význam těchto číslic se různí podle třídy ocelí.
Pátá číslice – má význam pořadový.
První doplňková číslice – vyjadřuje konečný stav oceli, tj. druh tepelného zpracování
1x xxx.0 Stav oceli – tepelně nezpracovaný
1x xxx.1 Stav oceli – normalizačně žíhaný
1x xxx.2 Stav oceli – žíhaný s uvedením způsobu žíhání
1x xxx.3 Stav oceli – žíhaný na měkko
1x xxx.4 Stav oceli – kalený, nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách, po rozpouštěcím žíhání (jen u austenitických oceli)
1x xxx.5 Stav oceli – normalizačně žíhaný a popouštěný
1x xxx.6 Stav oceli – zušlechtěný na dolní pevnost obvyklou u příslušné oceli
1x xxx.7 Stav oceli – zušlechtěný na střední pevnost obvyklou u příslušné oceli
1x xxx.8 Stav oceli – zušlechtěný na horní pevnost obvyklou u příslušné oceli
1x xxx.9 Stav oceli – stavy, které nelze označit číslicemi 0-8
Druhy tepelného zpracování se uvádějí v materiálových listech kromě doplňkové číslice i slovně, pro stav žíhaný se uvádí slovně i druh žíhání.
Druhá doplňková číslice – vyjadřuje konečný stupeň přetváření u ocelových plechů a pásů. Význam těchto číslic platí pro všechny třídy ocelí.
1x xxx.x0 dále nepřeválcováno
1x xxx.x1 lehce převálcováno
1x xxx.x2 ¼ tvrdý
1x xxx.x3 ½ tvrdý
1x xxx.x4 ¾ tvrdý
1x xxx.x5 4/4 tvrdý
1x xxx.x6 5/4 tvrdý

1x xxx.x7 netvoří se při něm čtyřlístky (jsou zpracovány se zřetelem na omezení anizotropie (v různých směrech různé vlastnosti) mechanických vlastností materiálů – omezení tvorby cípů):mechanické vlastnosti jako u měkce žíhaného materiálu
1x xxx.x8 zpracováno podle zvláštního předpisu
1x xxx.x9 zpracováno podle dohodnutého předpisu
KONSTRUKČNÍ OCELI
Rozdělení do tříd
Oceli třídy 10 jsou oceli nelegované, nemají zaručené chemické složení ani čistotu.
Pořadová číslice
10 X X X	x 10 = nejmenší pevnost v tahu Rm [MPa]

Použití: na nejméně náročné stavařské a zámečnické práce
Příklad: 10 370.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 360 – 440 MPa
- Remin =205 MPa
Ocel 10 370.0 je konstrukční ocel s dobrou tavnou svařitelností, používá se pro výrobu součástí bez nosných svarů, pro výrobu plechů tloušťky 0,5 – 3,5 mm na lemované součásti.
Oceli třídy 11 jsou oceli nelegované, mají předepsané a zaručené hodnoty mechanických vlastností (mez pevnosti v tahu, mez kluzu a tažnost) a předepsaný obsah C, P, S popřípadě P+S. Vyžaduje se od nich, aby nebyly náchylné k lámavosti za studena. Mechanické vlastnosti ovlivňuje množství uhlíku. Z hutí jsou dodávány ve formě plechů, výlisků, výkovků, drátů, trubek a tvářených profilů.
Pořadová číslice
11 X X X	x 10 = nejmenší pevnost v tahu Rm [MPa]

Oceli třídy 11 XXX s obsahem uhlíku do 0,13 % jsou dobře tvárné za studena, mívají zaručenou svařitelnost a jsou vhodné pro lakování, pokovování a smaltování.

Použití: vyrábějí se z nich části karoserií, nádobí, vany.
Příklad: 11 300.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 265 – 375 MPa
- Remin =165 MPa
- tvrdost HB = max 110
Ocel 11 300.0 je konstrukční ocel, která se používá k výrobě hlubokotažných plechů na části karosérií, na lisování jízdních kol, pro výrobu nádrží na benzín, vysokých dutých nýtů, radiátorů. Nehodí se k pokovování a smaltování.

Oceli třídy 11 XXX s obsahem uhlíku do 0,24 % jsou většinou zaručeně svařitelné dobře tvárné za studena i za tepla.
Použití: svařované konstrukce strojů namáhané staticky, popřípadě mírně dynamicky – čepy, páky, svorníky, pouzdra, ozubená kola, příruby, součásti parních kotlů, vodních turbín, energetických zařízení.
Příklad: 11 423.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 420– 520 MPa
- Remin =226 MPa
- tvrdost HB = max 185
Ocel 11 423.0 je konstrukční ocel se zaručenou tavnou svařitelností, která se používá k výrobě mírně namáhaných hřídelů, čepů, ozubených kol, kde není požadována odolnost proti opotřebení.

Oceli třídy 11 XXX s obsahem uhlíku do 0,45 % jsou většinou zaručeně svařitelné dobře tvárné za studena i za tepla.
Použití: svařované konstrukce strojů namáhané staticky, popřípadě mírně dynamicky – čepy, páky, svorníky, pouzdra, ozubená kola, příruby, součásti parních kotlů, vodních turbín, energetických zařízení.
Příklad: 11 423.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 420 – 520 MPa
- Remin =226 MPa
- tvrdost HB = max 185

Ocel 11 423.0 je konstrukční ocel se zaručenou tavnou svařitelností, která se používá k výrobě mírně namáhaných hřídelů, čepů, ozubených kol, kde není požadována odolnost proti opotřebení.
Oceli třídy 11 XXX s obsahem uhlíku nad 0,45 % jsou oceli odolávající vyšším napjatostem (například vyšším tlakům) a mohou být vystavené většímu opotřebení.
Použití: klíny, vřetena obráběcích strojů, nosné a hybné hřídele.
 Příklad: 11 700.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 685 – 835 MPa
- Remin =345 MPa
- tvrdost HB = max 290
Ocel 11 700.0 je konstrukční ocel vhodná pro větší nestřídavá namáhání, výkovky a výlisky z této oceli dosahují velké tvrdosti i bez tepelného zpracování. Používá se pro výrobu pásů a pruhů za studena válcovaných na destičky Gallových řetězů, držáků soustružnických nožů.
Zvláštní skupina ocelí 11 XXX – oceli automatové, jsou to oceli snadno obrobitelné, jsou charakteristické drobivou třískou.
Použití: pro výrobu součástí na rychlořezných automatech.
Příklad: 11 109.0
Je ocel automatová, velmi dobře obrobitelná používá se ve šroubárnách k výrobě spojovacích součástí.
Oceli třídy 12 mají ve srovnání s ocelemi třídy 10 a 11 vyšší čistotu a nižší obsah S a P. Procentuální množství C se pohybuje v rozsahu od 0,06 do 0,9. Oceli třídy 12 jsou oceli nelegované, mechanické vlastnosti ovlivňuje především množství uhlíku a způsob tepelného zpracování. Z hutí jsou dodávány ve formě plechů, výlisků, výkovků, drátů, trubek a tvářených profilů.
Pořadová číslice
12 X X X	Průměrný obsah uhlíku v desetinách % (zaokrouhleně)

Součet průměrného procentního obsahu legur (zaokrouhleně)

Oceli třídy 12 XXX k cementování jsou oceli s obsahem uhlíku do 0,2 % (cementování je sycení povrchu součásti uhlíkem a následné zakalení, je to způsob chemickotepelného zpracování, které vede u strojních součást k tvrdému otěruvzdornému povrchu a houževnatému jádru).
Použití: používají se k výrobě ozubených a řetězových kol, zasouvacích vidlic, kalibrů, trnů, čepů a měřidel.
 Příklad: 12 010.0 mechanické vlastnosti:
- Rm = 450 – 710 MPa
- Remin =295 MPa
- tvrdost HB = max 236
Ocel 12 010.0 je konstrukční ocel nelegovaná k cementování se zaručenou tavnou svařitelností, vhodná pro lisování za studena. Používá se pro méně namáhané cementované čepy, pouzdra, vačkové hřídele, ozubená a řetězová kola. Je vhodná pro výrobu kalibrů, trnů a měřidel nebo bezešvých trubek.

Oceli třídy 12 XXX k zušlechťování jsou oceli s obsahem uhlíku od 0,4 do 0,6 %, (zušlechťování je kalení a následné vysokotepelné popouštění, zajišťující u součástí vysokou houževnatost při zachování pevnosti).
Použití: používají se k výrobě vřeten obráběcích strojů, klikových hřídelů spalovacích motorů, ozubených kol, pístnic.
 Příklad: 12 060.1 mechanické vlastnosti:
- Rm = min. 600 MPa
- Remin =345 MPa
- tvrdost HB = max 253
Ocel 12 060.1 je konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování. Používá se pro výrobu méně namáhaných klikových a vačkových hřídelů automobilů, ozubených kol, pístnic a plunžrů.

Oceli třídy 12 XXX k povrchovému kalení jsou oceli s obsahem uhlíku od 0,4 do 0,6 %, u nichž se požaduje vysoká tvrdost povrchu (povrchové kalení je tepelné

zpracování, při kterém dochází k rychlému ohřátí povrchové vrstvy a následnému prudkému zchlazení, výsledkem je tvrdý otěruvzdorný povrch a houževnaté jádro).
Použití: používají k výrobě čepů, čelistí šoupátek, ozubených kol, kladek, vahadel, vidlic.
 Příklad: 12 050.1 mechanické vlastnosti:
- Rm = min. 530 MPa
- Remin =305 MPa
- tvrdost HB = max 225
Ocel 12 050.1 je konstrukční ocel nelegovaná k zušlechťování a povrchovému kalení. Používá se pro výrobu hřídelů turbokompresorů, čerpadel, těžních strojů, elektromotorů a dynam, pro výrobu větších ozubených a šneků, pro automobilové klikové hřídele, ojnice, páky řízení, závěsy pružin, čepy.

Oceli třídy 12 XXX na patentované dráty jsou oceli s obsahem uhlíku od 0,3 do 1% (patentování drátů je kalení ocelových drátů s větším obsahem uhlíku, ocel se tím stává pevnější a houževnatější).
Použití: používají k výrobě jehel, ocelových lan, pružin
 Příklad: 12 090 mechanické vlastnosti:
- Rm = max. 834 MPa
- Remin =0,6 Rm MPa
Ocel 12 090 je konstrukční ocel nelegovaná pružinová. Používá se pro výrobu drátů pro lana, psací pera, velmi namáhané tenké pružiny, pro ploché šroubovité a ventilové pružiny.
Oceli třídy 13 základní legující prvky jsou mangan, křemík a vanad. Používají se tam, kde svými vlastnostmi nevyhovuje nelegovaná ocel a kde by ocel chromová nebo chromniklová byla zbytečně nákladná. Mangan je často levnou a dobrou náhradou niklu. Oceli třídy 13 lze zušlechťovat, avšak k cementování se tyto oceli nehodí, neboť křemík brání sycení povrchu uhlíkem a mangan způsobuje zhrubnutí zrna při dlouhodobém ohřevu při cementování, při kalení vzniká nebezpečí výskytu trhlin.

Použití: Oceli třídy 13 jsou známy jako pružinové oceli, které jsou určeny pro výrobu velmi namáhaných pružin s vysokou pružností a dostatečnou houževnatostí a velkou mezí únavy. Pro elektrotechniku jsou zvláště důležité křemíkové oceli, používané na dynamové plechy a transformátorové plechy.
Pořadová číslice
13 X X X	Průměrný obsah uhlíku v desetinách % (zaokrouhleně)

Součet průměrného procentního obsahu legur (zaokrouhleně)

Příklad: 13 251.1 mechanické vlastnosti:
- Rm = 780-1030 MPa
- Remin =440 MPa
- tvrdost HB = 225 - 295
Ocel 13 251.1 je konstrukční ocel nízkolegovaná pružinová. Je vhodná k výrobě šroubovitých pružin a pružnic silničních a kolejových vozidel a zemědělských strojů. Používá se k výrobě kuželových pružin k pružinovým bucharům
Oceli třídy 14 jsou legovány chromem, popřípadě chromem a manganem či křemíkem a hliníkem. Oceli třídy 14 patří mezi nejčastěji používané slitinové oceli, které umožňují dosáhnout velmi dobrých vlastností bez použití nedostatkových prvků. Mohou se cementovat, kalit, zušlechťovat, i nitridovat.
Použití: Chromové oceli jsou vhodným materiálem na součásti kuličkových a válečkových ložisek, jsou vhodné na trvalé magnety, v zušlechtěném stavu se ocel používá pro výrobu ozubených kol, pístních kroužků, vaček, klikových hřídelů.
Pořadová číslice
14 X X X	Průměrný obsah uhlíku v desetinách % (zaokrouhleně)

Součet průměrného procentního obsahu legur (zaokrouhleně)

Příklad: 14 109.3 mechanické vlastnosti:
- Rm = 610-725 MPa
- Remin =440 MPa
- tvrdost HB = max 225
Ocel 14 109.3 je konstrukční ocel dobře obrobitelná a tvárná za tepla. Je vhodná k výrobě kuliček od  0,25 mm, válečků a kuželíků od  0,18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm.

Oceli třídy 15 jsou legovány kombinací chromu s vanadem nebo molybdenem popřípadě wolframem. V závislosti na kombinaci legur mají oceli třídy 15 specifické vlastnosti:
- dobrou prokalitelnost
- vhodnost k zušlechťování
- vysokou mez pevnosti v tahu
- zaručenou mez tečení
- odolnost proti korozi
 Jsou vhodné k cementování, zušlechťování, povrchovému kalení, nebo nitridovaní.
Použití: především na vysokotlaké kotle a trubky, na součásti parních turbín a jiné součásti namáhané za tepla, také na velmi namáhané strojní součásti nápravy motorových vozidel, ojniční šrouby, vahadla ventilů, konstrukce letadel.
Pořadová číslice
15 X X X	Průměrný obsah uhlíku v desetinách % (zaokrouhleně)

Součet průměrného procentního obsahu legur (zaokrouhleně)

Příklad: 15 121.5 mechanické vlastnosti:
- Rm = 440-590 MPa
- Remin =295 MPa
- tvrdost HB = 125 - 180

Ocel 15 121.5 je konstrukční ocel nízkolegovaná dobře obrobitelná a tvárná za tepla i za studena. Je vhodná k výrobě kotlů, tlakových nádob, bezešvých trubek a kovaných součástí vystavených teplotám nižším než 560 °C.

Oceli třídy 16 základní legující prvek u ocelí třídy 16 je nikl v kombinaci s chromem, molybdenem, vanadem, wolframem, oceli této třídy patří k nejlepším v kombinaci pevnostních charakteristik a houževnatosti, mají největší hodnoty prokalitelnosti, používají se při mínusových teplotách. Jsou vhodné k cementování a zušlechťování.
Použití: jsou vhodné pro velmi namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, klikové a spojovací hřídele, čepy, také pro výrobu velmi namáhaných  leteckých součástí, podvozků letadel, závěsů křídel, pístnic.
Pořadová číslice
16 X X X	Průměrný obsah uhlíku v desetinách % (zaokrouhleně)

Součet průměrného procentního obsahu legur (zaokrouhleně)

Příklad: 16 240.7 mechanické vlastnosti:
- Rm = 785-930 MPa
- Remin =590 MPa
- tvrdost HB = 239 - 285
Ocel 16 240.7 je konstrukční ocel nízkolegovaná dobře obrobitelná a tvárná za tepla, je obtížně svařitelná. Je vhodná k výrobě součástí strojů a silničních vozidel, kloubových hřídelů, ojnic, pístních čepů, válců, pastorků.
Oceli třídy 17 patří podle použití ke konstrukčním legovaným ocelím. Tato třída se dále dělí na středně a vysoce legované. Legující prvky jsou: Cr, Ni, Cr – Ni, Cr- Mo, Cr – V, Cr – Al, Cr – Ni – Mo, Cr – Ni – Ti, Cr – Mo – V, Mn – Cr – Ni, Mn – Cr – Ti, Mn – Cr – V, Cr – Ni – Mo – V, Cr – Ni – Mo – W, Cr – Ni – Mo – Ti, Cr – Ni – V – W, Cr – Ni – W – Ti atd.

Podle účelu a použití dělíme oceli třídy 17 na:
- korozivzdorné
- žáruvzdorné
- žárupevné
- odolné proti opotřebení
- vhodné pro nízké teploty
- se zvláštními fyzikálními vlastnostmi
Označování této třídy ocelí je odlišné
Třetí číslice vyjadřuje přísadovou skupinu.
- 17 0 xx – Oceli chromové
- 17 1 xx – Oceli chromové s dalšími přísadovými prvky (Al, Mo, Ni)
- 17 2 xx – Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb)
- 17 3 xx – Oceli chromniklové, popř. stabilizované (Ti, Nb) a s dalšími přísadovými prvky (Mo, V, W,, aj.)
- 17 4 xx – Oceli manganochromové, manganochromniklové
- 17 5 xx – Oceli niklové
- 17 6 xx - Oceli manganové
- 17 7 xx – Oceli volné
- 17 8 xx - Oceli volné
- 17 9 xx - Oceli volné
Čtvrtá číslice v základní číselné značce ocelí třídy 17 vyjadřuje stupeň bohatosti přísadových prvků, většímu obsahu prvků v oceli odpovídají postupně číslice od nuly výše.

Příklad: 17 042.2 mechanické vlastnosti:
- Rm = max. 880 MPa
- tvrdost HB = max. 253
Ocel 17 042.2 je konstrukční ocel korozivzdorná, dobře obrobitelná, obtížně svařitelná, vhodná pro tyče, plechy a bezešvé trubky. Je dobře tvárná za tepla, za studena je dobře obrobitelná. Odolává žáru do teploty 800 °C. Je použitelná na součásti klidně a mírně namáhané, které mají odolávat rezivění. Je vhodná na různá kuchyňská zařízení, lze ji použít na trubky předehřívačů vzduchu, na rekuperátory a ochranné trubky termočlánků. Je vhodná pro výrobu chirurgických nástrojů, měřidel, kalibrů.
Použitá literatura:
LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
PLUHAŘ, J A KOLEKTIV. Nauka o materiálech. Praha: SNTL, 1989.
HLUCHÝ, M. KOLOUCH, J. Strojírenská technologie1- 1.díl Nauka o materiálu. Brno: CENTA, 1996. ISBN 80-7183-017-8