[image: image1.emf] 

300 


[Zadejte text.]


NÁSTROJOVÉ OCELI

Oceli třídy 19 jsou oceli nástrojové, rozdělují se na:

· oceli nelegované – uhlíkové

· oceli legované – slitinové

Značení nástrojových ocelí

19 XXX

Třetí číslice vyjadřuje přísadovou skupinu, kombinaci přísadových prvků:

· 0 — nástrojové oceli uhlíkové

· 1 — nástrojové oceli uhlíkové

· 2 — nástrojové oceli uhlíkové

· 3  — nástrojové oceli manganové, křemíkové, vanadové

· 4  — nástrojové oceli chromové

· 5  — nástrojové oceli chrom-molybdenové

· 6  — nástrojové oceli niklové

· 7  — nástrojové oceli wolframové

· 8  — nástrojové oceli rychlořezné

· 9  — volné, neobsazené.

Čtvrtá číslice vyjadřuje u nástrojových legovaných ocelí příslušnou kombinaci přísadových prvků.

Pátá číslice je pořadovou číslicí
Požadavky na vlastnosti nástrojových ocelí:

K výrobě nástrojů se používá jakostních uhlíkových, slitinových a rychlo​řezných ocelí, k výrobě přípravků pak běžných i jakostních ocelí. Ve zvlášt​ních případech je nutné použít i neželezných kovů nebo polymerních materiálů. Nástrojové oceli musí vyhovovat požadavkům plynoucím ze způsobu technologie zpracování, pro který je nástroj určen: 

· ná​stroj pro obrábění

· pro ruční zpracování

· tváření za tepla

· tváření za studena

· nástroj (forma) pro tlakové lití

 Nástrojové oceli jsou vhodné pro výrobu měřidel, kalibrů, šablon. 

Požadavky:

· tvrdost a pevnost závisí na obsahu uhlíku a způsobu tepelného zpracování. Tvrdost zakalené uhlíkové oceli stoupá asi až do 0,8 % C, kdy dosahuje největší hodnoty, asi 67 HRC. Dalším zvyšováním obsahu uhlíku se zvětšuje odolnost proti opotřebení. Vysoká tvrdost se využije především u nástrojů pro obrábění, nástroje pro tváření jsou obvykle vystaveny účinkům mechanických rázů a vyžadují nižší tvrdost a vyšší houževnatost.

· Houževnatost vyžadují většinou nástroje pro tváření, namáhané často kombinovanými silami v tahu, tlaku, ohybu, krutu a dynamickými rázy. Houževnatá ocel má jemnozrnnou strukturu získanou správným postupem tepelného zpracování a nesmí obsahovat nečistoty a trhliny. 

· Odolnost proti popouštění závisí na chemickém složení nástrojových ocelí. Uhlíkové nástrojové oceli můžeme používat do teplot 200 až 300°C. Oceli nástrojové slitinové a rychlořezné mohou být používány až do 500 až 600 °C, aniž dojde k výraznému snížení tvrdosti.

· řezivost a odolnost proti otěru je požadována u řezných nástrojů, závisí na množství uhlíku a typu legur a na druhu a rozložení karbidů ve struktuře.
· prokalitelnost závisí na chemickém složení oceli a na velikosti nástroje, dobrá prokalitelnost je nutná u nástrojů, které musí být prokaleny v celém objemu, zápustky, formy pro tlakové lití. Malou prokalitelnost mají uhlíkové nástrojové oceli, zvyšuje se přídavkem manganu, niklu, chrómu.

· stálost rozměrů závisí na množství a typu legur a vhodném postupu tepelného zpracování, vysokou stálost rozměrů vyžadují zejména mě​řidla a velmi přesné zápustky.
Oceli třídy 19 XXX nelegované – uhlíkové vlastnosti těchto ocelí nejvíce ovlivňuje obsah uhlíku, který se pohybuje od 0,6 do 1,6 %. Tvrdost ocelí stoupá se stoupajícím obsahem až do 0,8 % C, při dalším zvyšování obsahu se tvrdost oceli nemění, zvyšuje se pouze řezivost a odolnost proti otěru, ale snižuje se houževnatost oceli.

Nástrojové uhlíkové oceli rozdělujeme na:


· oceli velmi houževnaté do 0,7 %C

· oceli houževnaté (0,8 až 0,9) %C

· oceli houževnaté a tvrdé (0,95 až 1,2) %C

· oceli tvrdé (1,25 až 1,35)%C

· oceli velmi tvrdé nad 1,4 %C

Příklad: 19 191.4:

· tvrdost HRC = 66
· obsah C=1,0 %
Ocel 19 191.4 je nástrojová ocel nelegovaná, tvárná za tepla, obrobitelná s malou prokalitelností. Je vhodná k výrobě ručních nástrojů, nástrojů pro stříhání za studena, nástrojů pro tváření za studena i za tepla, řezných nástrojů pro ruční obrábění, pro výrobu upínacího nářadí.

Oceli třídy 19 XXX legované – slitinové tyto oceli jsou legovány především Cr, V, W, Mo jejichž celkový obsah většinou nepřesahuje 5%, tyto prvky tvoří tvrdé a za vysokých teplot stálé karbidy.

 Oceli této skupiny se používají na nástroje:

· pro práci za studena u těchto ocelí požadujeme vysokou tvrdost, odolnost proti otěru a řezivost společně s dostatečnou houževnatostí. Hlavním legujícím prvkem je Cr. Z těchto ocelí se vyrábí obráběcí nástroje (soustružnické nože, protahováky, frézy, pilky)  

· pro práci za tepla zde požadujeme velkou odolnost proti popouštění a vysokou houževnatost společně s dostatečnou pevností. Hlavními legujícími prvky jsou W a Ni. Tyto oceli se používají pro práci do teplot 300°C (zápustky, formy k lití kovů, lisovací nástroje.

Příklad: 19 642.4:

· tvrdost HRC = 50
· obsah C=0,35 %
· obsah Cr=0,9 %
· obsah Mo=0,3 %
· obsah Ni =4,8 %
Ocel 19 642.4 je nástrojová ocel legovaná s dobrou odolností proti popuštění, s dobrou pevností za tepla, s vysokou houževnatostí a dobře tvárná za tepla. Je vhodná k výrobě nástrojů pro tváření za tepla – zápustek.

Oceli třídy 19 XXX legované – rychlořezné jsou to v podstatě nástrojové oceli slitinové s většími přísadami legujících prvků, které podstatně zlepšují jejich řezné vlastnosti. Hlavní přísadové prvky jsou:

· Wolfram W - zvětšuje řezivost nástroje, jeho obsah bývá 5 až 20% a ve struktuře oceli vytváří s uhlíkem sloučeninu WC - karbid wolframu, který je velmi tvrdý a odolný proti otěru. 

· Chrom Cr - zlepšuje kalitelnost, jeho obsah bývá asi 4% 

· Vanad V -  zvětšuje odolnost proti popouštění a opotře​bení, jeho obsah bývá 1 až 4%

· Kobalt Co – používá se jako legující prvek pro nejvýkonnější oceli, jeho obsah bývá 5 až 10% 

Přiměřené množství uhlíku slouží k vytvoření správného množství karbidů, aby ocel byla dobře kalitelná a dostatečně tvrdá.

Rychlořezné oceli mají po kalení a popouštění vysokou tvrdost, řezivost, odolnost proti otěru i při teplotách okolo 600°C

Příklad: 19 830.4:

· tvrdost HRC = 64
· obsah C=0,85 %
· obsah W=6,3 %
· obsah Cr=4,2 %
· obsah Mo=5,0 %
· obsah V =1,9 %
Ocel 19 830.4 je rychlořezná ocel s vysokou houževnatostí a dobrou odolností proti popuštění a opotřebení. Je vhodná k výrobě:

· řezných značně namáhaných nástrojů pro obrábění – soustružnických nožů, vrtáků, fréz

· nástrojů pro stříhání za studena – nástroje s velkou životností pro stříhání a děrování na lisech, nože vysekávacích nůžek, kruhové nože strojních nůžek

· nástrojů pro tváření za studena – průtlačníky na ocel pro nejvyšší tlaky a velké série

· nástrojů pro stříhání za tepla – prostřihovací trny, nože a pouzdra na výrobu matic, šroubů a nýtů

· nástrojů pro tváření za tepla – velmi namáhané kovátka pro ruční kování, děrovací trny pro výrobu trubek

Použitá literatura:

LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
PLUHAŘ, J A KOLEKTIV. Nauka o materiálech. Praha: SNTL, 1989. 

HLUCHÝ, M. KOLOUCH, J. Strojírenská technologie1- 1.díl Nauka o materiálu. Brno: CENTA, 1996. ISBN 80-7183-017-8

[image: image3.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image2.emf] 


Nástrojové oceli nelegované





Nástrojové oceli slitinové





Nástrojové oceli rychlořezné





kleště, šroubováky, vodící pouzdra, průbojníky, kladiva, nýtovací nářadí





nůžky na plech, malé zápustky, řezné nástroje pro ruční obrábění





pilníky








Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

