NÁSTROJOVÉ OCELI
Oceli třídy 19 jsou oceli nástrojové, rozdělují se na:
- oceli nelegované – uhlíkové
- oceli legované – slitinové
Značení nástrojových ocelí
19 XXX
Třetí číslice vyjadřuje přísadovou skupinu, kombinaci přísadových prvků:
- 0 — nástrojové oceli uhlíkové
  Nástrojové oceli nelegované
- 1 — nástrojové oceli uhlíkové
- 2 — nástrojové oceli uhlíkové
- 3  — nástrojové oceli manganové, křemíkové, vanadové
- 4  — nástrojové oceli chromové
  Nástrojové oceli slitinové
- 5  — nástrojové oceli chrom-molybdenové
- 6  — nástrojové oceli niklové
- 7  — nástrojové oceli wolframové
  Nástrojové oceli rychlořezné
- 8  — nástrojové oceli rychlořezné
- 9  — volné, neobsazené.
Čtvrtá číslice vyjadřuje u nástrojových legovaných ocelí příslušnou kombinaci přísadových prvků.
Pátá číslice je pořadovou číslicí
## Požadavky na vlastnosti nástrojových ocelí:
K výrobě nástrojů se používá jakostních uhlíkových, slitinových a rychlo­řezných ocelí, k výrobě přípravků pak běžných i jakostních ocelí. Ve zvlášt­ních případech je nutné použít i neželezných kovů nebo polymerních materiálů. Nástrojové oceli musí vyhovovat požadavkům plynoucím ze způsobu technologie zpracování, pro který je nástroj určen:
- ná­stroj pro obrábění
- pro ruční zpracování
- tváření za tepla

- tváření za studena
- nástroj (forma) pro tlakové lití
 Nástrojové oceli jsou vhodné pro výrobu měřidel, kalibrů, šablon.
Požadavky:
tvrdost a pevnost závisí na obsahu uhlíku a způsobu tepelného zpracování. Tvrdost zakalené uhlíkové oceli stoupá asi až do 0,8 % C, kdy dosahuje největší hodnoty, asi 67 HRC. Dalším zvyšováním obsahu uhlíku se zvětšuje odolnost proti opotřebení. Vysoká tvrdost se využije především u nástrojů pro obrábění, nástroje pro tváření jsou obvykle vystaveny účinkům mechanických rázů a vyžadují nižší tvrdost a vyšší houževnatost.
Houževnatost vyžadují většinou nástroje pro tváření, namáhané často kombinovanými silami v tahu, tlaku, ohybu, krutu a dynamickými rázy. Houževnatá ocel má jemnozrnnou strukturu získanou správným postupem tepelného zpracování a nesmí obsahovat nečistoty a trhliny.

Odolnost proti popouštění závisí na chemickém složení nástrojových ocelí. Uhlíkové nástrojové oceli můžeme používat do teplot 200 až 300°C. Oceli nástrojové slitinové a rychlořezné mohou být používány až do 500 až 600 °C, aniž dojde k výraznému snížení tvrdosti.

řezivost a odolnost proti otěru je požadována u řezných nástrojů, závisí na množství uhlíku a typu legur a na druhu a rozložení karbidů ve struktuře.

prokalitelnost závisí na chemickém složení oceli a na velikosti nástroje, dobrá prokalitelnost je nutná u nástrojů, které musí být prokaleny v celém objemu, zápustky, formy pro tlakové lití. Malou prokalitelnost mají uhlíkové nástrojové oceli, zvyšuje se přídavkem manganu, niklu, chrómu.

stálost rozměrů závisí na množství a typu legur a vhodném postupu tepelného zpracování, vysokou stálost rozměrů vyžadují zejména mě­řidla a velmi přesné zápustky.

Oceli třídy 19 XXX nelegované – uhlíkové vlastnosti těchto ocelí nejvíce ovlivňuje obsah uhlíku, který se pohybuje od 0,6 do 1,6 %. Tvrdost ocelí stoupá se stoupajícím obsahem až do 0,8 % C, při dalším zvyšování obsahu se tvrdost oceli nemění, zvyšuje se pouze řezivost a odolnost proti otěru, ale snižuje se houževnatost oceli.

Nástrojové uhlíkové oceli rozdělujeme na:
kleště, šroubováky, vodící pouzdra, průbojníky, kladiva, nýtovací nářadí

- oceli velmi houževnaté do 0,7 %C
  nůžky na plech, malé zápustky, řezné nástroje pro ruční obrábění
- oceli houževnaté (0,8 až 0,9) %C
- oceli houževnaté a tvrdé (0,95 až 1,2) %C
- oceli tvrdé (1,25 až 1,35)%C
  pilníky
- oceli velmi tvrdé nad 1,4 %C

Příklad: 19 191.4:
- tvrdost HRC = 66
- obsah C=1,0 %
Ocel 19 191.4 je nástrojová ocel nelegovaná, tvárná za tepla, obrobitelná s malou prokalitelností. Je vhodná k výrobě ručních nástrojů, nástrojů pro stříhání za studena, nástrojů pro tváření za studena i za tepla, řezných nástrojů pro ruční obrábění, pro výrobu upínacího nářadí.

Oceli třídy 19 XXX legované – slitinové tyto oceli jsou legovány především Cr, V, W, Mo jejichž celkový obsah většinou nepřesahuje 5%, tyto prvky tvoří tvrdé a za vysokých teplot stálé karbidy.
 Oceli této skupiny se používají na nástroje:
pro práci za studena u těchto ocelí požadujeme vysokou tvrdost, odolnost proti otěru a řezivost společně s dostatečnou houževnatostí. Hlavním legujícím prvkem je Cr. Z těchto ocelí se vyrábí obráběcí nástroje (soustružnické nože, protahováky, frézy, pilky)

pro práci za tepla zde požadujeme velkou odolnost proti popouštění a vysokou houževnatost společně s dostatečnou pevností. Hlavními legujícími prvky jsou W a Ni. Tyto oceli se používají pro práci do teplot 300°C (zápustky, formy k lití kovů, lisovací nástroje.

Příklad: 19 642.4:
- tvrdost HRC = 50
- obsah C=0,35 %
- obsah Cr=0,9 %
- obsah Mo=0,3 %
- obsah Ni =4,8 %
Ocel 19 642.4 je nástrojová ocel legovaná s dobrou odolností proti popuštění, s dobrou pevností za tepla, s vysokou houževnatostí a dobře tvárná za tepla. Je vhodná k výrobě nástrojů pro tváření za tepla – zápustek.
Oceli třídy 19 XXX legované – rychlořezné jsou to v podstatě nástrojové oceli slitinové s většími přísadami legujících prvků, které podstatně zlepšují jejich řezné vlastnosti. Hlavní přísadové prvky jsou:
- Wolfram W - zvětšuje řezivost nástroje, jeho obsah bývá 5 až 20% a ve struktuře oceli vytváří s uhlíkem sloučeninu WC - karbid wolframu, který je velmi tvrdý a odolný proti otěru.
- Chrom Cr - zlepšuje kalitelnost, jeho obsah bývá asi 4%
- Vanad V - zvětšuje odolnost proti popouštění a opotře­bení, jeho obsah bývá 1 až 4%
- Kobalt Co – používá se jako legující prvek pro nejvýkonnější oceli, jeho obsah bývá 5 až 10%

Přiměřené množství uhlíku slouží k vytvoření správného množství karbidů, aby ocel byla dobře kalitelná a dostatečně tvrdá.
Rychlořezné oceli mají po kalení a popouštění vysokou tvrdost, řezivost, odolnost proti otěru i při teplotách okolo 600°C
Příklad: 19 830.4:
- tvrdost HRC = 64
- obsah C=0,85 %
- obsah W=6,3 %
- obsah Cr=4,2 %
- obsah Mo=5,0 %
- obsah V =1,9 %
Ocel 19 830.4 je rychlořezná ocel s vysokou houževnatostí a dobrou odolností proti popuštění a opotřebení. Je vhodná k výrobě:
- řezných značně namáhaných nástrojů pro obrábění – soustružnických nožů, vrtáků, fréz
- nástrojů pro stříhání za studena – nástroje s velkou životností pro stříhání a děrování na lisech, nože vysekávacích nůžek, kruhové nože strojních nůžek
- nástrojů pro tváření za studena – průtlačníky na ocel pro nejvyšší tlaky a velké série
- nástrojů pro stříhání za tepla – prostřihovací trny, nože a pouzdra na výrobu matic, šroubů a nýtů
- nástrojů pro tváření za tepla – velmi namáhané kovátka pro ruční kování, děrovací trny pro výrobu trubek

Použitá literatura:
LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
PLUHAŘ, J A KOLEKTIV. Nauka o materiálech. Praha: SNTL, 1989.
HLUCHÝ, M. KOLOUCH, J. Strojírenská technologie1- 1.díl Nauka o materiálu. Brno: CENTA, 1996. ISBN 80-7183-017-8