## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Zlaté slitiny
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_PRT.3.11
Datum tvorby: 08.03.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Protetická technologie, 3. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Bc. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku protetické technologie. Seznamuje žáky s protetickými slitinami na bázi zlata, s jejich základním rozdělením a českými výrobky.

## Slide 2: Zlaté slitiny
Kovy a jejich slitiny

## Slide 3: Vlastnosti zlatých slitin
1. Zlaté slitiny mají sklon k tvorbě větších zrn – tvorba menších zrn – přidáním Iridia a Rhodia v množství 0,3 % = počet zrn stoupne a zlepšují se mechanické vlastnosti.
2. Zlaté slitiny mají vytvrzovací schopnost.
Obr. 1

## Slide 4: Dělení zlatých slitin
1. Měkké slitiny - vhodné pro mechanicky nenamáhané inleje - obsah zlata max. 85 %.
2. Středně tvrdé slitiny - onleje, MOD inleje max. obsah zlata 75 %.
3. Tvrdé slitiny – velká zátěž, korunky, malé můstky. Obsah zlata do 70 %.
4. Velmi tvrdé slitiny - fazetové korunky, rozsáhlé můstky, kombinované náhrady. Obsah zlata do 65 %.

## Slide 5: Zlaté slitiny české výroby
1. Slitina A – zlaté slitiny s vysokým obsahem zlata a slitiny zlatoplatinové.
2. Slitiny skupiny B – zlatopaládiové.
3. Plechy a dráty – zhotovení přesných zásuvných spojů (plech), dráty pro retenční ramena kombinovaných spon a v ortodoncii. Struktura plechu a drátu je vláknitá, což je dáno továrním zpracováním za studena – tažením.

## Slide 6: Slitiny skupiny A
Jsou to ternární skupiny Au, Ag a Cu. Obr. 2
Mají žlutější barvu.
Obsah zlata v této skupině nesmí klesnout pod 750 tisícin.
Dělení:
1. ryzí zlato,
2. 22karátová zlatá slitina, Au 91,5 %; Ag 4 %; Cu 4, 5 %;
nízká pevnost. Indikace: korunky, malé můstky. Licí tep. 1110°C.
3. 20karátová zlatá slitina,
4. 18karátová zlatoplatinová slitina, Au 74,3%; Ag 8, 3 %, Pt 6 %; Cu 11, 4%; Licí tep. 1110°C.
Indikace: náročné a zatěžované odlitky náhrad zubů.

## Slide 7: Slitiny skupiny B zlatopaládiové slitiny
Slitiny mají našedlejší barvu než slitiny sk. A
1. AURIX L I. - 65 % Au, 20 %Ag, 9 % Cu, 3 % Pd, 1,3 % Pt.
Licí teplota 1050°C.
Žlutá slitina – taví se s pomocí tavidla AUROL.
Náchylná k pohlcování plynů.
Odlitek může být ohrožen plynovou porozitou.
Vypalování formovací hmoty na 700°C.

## Slide 8: Slitiny skupiny B
2. AURIX L II. - 60-54 % Au, 26 % Ag, 12 %Cu, 5 % Pd.
Interval tavení 940-950° C, ohřev formy 680°C,
žlutá slitina.
3. AUROSA - 20 % Au, 45 % Ag, 20 % Pd, 14 % Cu.
Bílá slitina,
možnost tepelného vytvrzování,
Licí teplota 1130°C.
Vypalování formovací hmoty na 700°C.

## Slide 9: Pájky
AURIX T - pájka tvrdá, tavení 860°C – pájení AURIXu,
22 karátové slitiny Au, 18 karátové slitiny Au.
AURIX M – pájka měkká – tavení 780°C- pájení AURIXu, 22karátové slitiny Au, 18 karátové slitiny Au.
Pájky obsahují Zinek a Cín.
PALARGEN T – pájení AUROSy.
PALARGEN M2 – pájení AUROSy.

## Slide 10: Zdroje:
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním
lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
SAFINA, dentální materiály [online] 2010.[cit. 2013-08-03]. Dostupné z www:
< http://www.safina.cz/produkty-pro-koncove-zakazniky/dentalni-materialy>
Obr. 1, 2: Zuby. cz. Typy korunek [online] 2010.[cit. 2013-08-03]. Dostupné z
www:<http://www.zuby.cz/korunky/iii-typy-korunek.html>autor neuveden