## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Náhradní stříbrné slitiny
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_PRT.3.12
Datum tvorby: 11.03.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Protetická technologie, 3. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Bc. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku protetické technologie. Seznamuje žáky s náhradními stříbrnými protetickými slitinami a vlastnostmi ušlechtilých slitin.

## Slide 2: Náhradní stříbrné slitiny
Kovy a jejich slitiny

## Slide 3: 1. Vysokotavitelné slitiny
PALARGEN L –stříbropaládiová slitina
57,5 Ag; 40 % Pd; 2,5 Zn,
Licí teplota 1400° C, výhřev formy 800°C
Bílá barva.
Vlastnosti: menší přesnost, nebezpečí plynové
inkluze,vysoká pevnost.
Indikace: na značně namáhané zubní náhrady, pro
jednoduší práce- korunky, krátké můstky.
Pájení: PALARGEN T a PALARGEN M 800°C.

## Slide 4
ARGENPAL - stříbropaládiová slitina
60 % Ag; 22 % Pd; 10 %; Cu 2 %; Zn; 5; % Au.
Licí teplota 1170°C, výhřev formy 700-750°C.
Vlastnosti: velmi vysoká pevnost.
Indikace: značně namáhané odlitky zubních
náhrad, korunky, krátké dlouhé můstky, frézované
práce.
Pájení: PALARGEN T a PALARGEN M 800°C

## Slide 5: 2. Nízkotavitelné stříbrné slitiny
KOLDAN - stříbrocínová slitina
90 % Ag; 9 % Sn; 1 % Zn - dnes se již nepoužívá
Vlastnosti:
velmi měkká,
málo pevná,
v ústech podléhá korozi a tmavne.
Má heterogenní strukturu.

## Slide 6: Vlastnosti slitin
Barva – je závislá na složení slitin
Pokud je obsah paládia větší než 10 % slitina je
bílá.
Cu – zbarvuje slitinu do červena.
Ag- zvýrazní červený nebo žlutý odstín.
Hustota – je významná při odlévání do formy,
slitiny s vyšší hodnotou se snáze odlévají.
Na hustotě je přímo závislá výsledná hmotnost konstrukce
Nejtěžší je zlatoplatina.

## Slide 7: Pevnost
Je pro fixní náhrady důležitý ukazatel.
Pevnost ve skluzu – je zatížení, při kterém se může projevit trvalá deformace odlitku na malé ploše.
Vytvrzení odlitku výrazně zvyšuje pevnost ve skluzu.
Pevnost ušlechtilých slitin po vytvrzení je 320-1145 Mpa
Slitiny obecných kovů 495-600 Mpa

## Slide 8: Tvrdost
Je schopnost slitiny odolávat lokální zátěži ve skusu.
S tvrdostí souvisí obtížnost při opracování a leštění.
Slitiny s vyšší tvrdostí je obtížnější vyleštit.
Průměrná tvrdost slitin bývá 200kg/mm² .
Sklovina má tvrdost 343 kg/mm².
Vysoká tvrdost (větší než 343 kg/mm²) způsobuje abrazi antagonistů.

## Slide 9: Zdroje:
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a
technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vyd. Praha:
Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
SAFINA, dentální materiály [online] 2010.[cit. 2013-08-03].
Dostupné z www: < http://www.safina.cz/produkty-pro-koncove-zakazniky/dentalni-materialy>