DRUHY CEMENTŮ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
DRUHY CEMENTŮ
Betonové konstrukce
3. ročník
Ing. Věra Vaníková

---
Portlandský cement
- Pevnostní třídy 52,5; 42,5
- počátek tuhnutí 45 min., konec do12 hod.
- použití pro nosné kce
- velký vývin hydratačního tepla - nevhodný pro masivní kce
- do +5° lze používat bez zvláštních opatření

---
Portlandský struskový cement
- II/A-S 6-20 % vysokopecní strusky
- II/B-S 21-35 % -- II –
- Pevnostní třídy 32,5; 42,5
- Počátek tuhnutí 60 min
- Obsah strusky zvyšuje odolnost v agresivním prostředí a způsobuje větší smršťování
- Použití pro běžné kce

---
Portlandský cement s křemičitým úletem II/A-D
- Pevnostní třída 42,5
- Zvýšená pevnost v tahu
- Použití pro konstrukce namáhané tlakem i tahem

---
Portlandský pucolánový cement
- II/A - P; II/B – P pucolán přírodní
- II/A – Q; II/B – Q pucolán průmyslový
- Pevnostní třída 32,5
- Pucolán zvyšuje odolnost proti uhličitým a odpadním vodám

---
Portlandský popílkový cement
- II/A – V; II/B – V popílek křemičitý
- II/A – W; II/B – W popílek průmyslovový
- Pevnostní třída 32,5; 42,5
- Popílek zvyšuje plastičnost, zpracovatelnost a vodotěsnost
- Použití na stavbu přehrad a hrází

---
Portlandský cement s kalcinovanou břidlicí
- II/A – T; II/B – T
- Pevnostní třída 42,5
- Zvýšená odolnost proti chemickým vlivům a plastičnost
- Použití pro injektáže

---
Portlandský cement s vápencem
- II/A – L; II/B – L
- Pevnostní třída 32,5
- Odolnost proti plísním
- Použití v potravinářském průmyslu

---
Portlandský směsný cement
- II/A – M; II/B – M
- Pevnostní třída 32,5
- Použití pro běžnou betonáž

---
Vysokopecní cement III
- Obsah strusky v % 	III/A 36-65%	III/B 66-80%	III/C	81-95%
- Pevnostní třída 32,5
- Použití III/A – betonáž v agresivním prostředí, výroba trub a revizních šachet; III/B – silážní jámy, jímky průmyslových vod, kce vystavené síranovým vodám; III/C – kce vystavené vysokým teplotám, ochranné zdi před žárem, kce vystavené vysoce agresivnímu prostředí a průmyslovým vodám

---
Pucolánový cement IV
- Odolává uhličitanovým a slatinným vodám
- Odolává mořské vodě
- Ve vlhkém prostředí nabývá pevnosti po delší dobu ( rok)

---
Směsný cement V
- V/A, V/B
- Pevnostní třída 22,5
- Použití na podlahy, cementové potěry, méně namáhané kce

---
Použitá literatura:
- Ing. Hans Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu a praxi. Sobotáles. Praha 2005
- Křížová: Betonové konstrukce I pro 3. ročník SPŠ stavebních. Sobotáles. Praha 2009